几何结构参数

lcd — Largest Cavity Diameter（最大孔腔直径，Å）
孔道中最大球形空腔的直径。反映MOF能容纳的最大客体分子尺寸。

pld — Pore Limiting Diameter（孔道限制直径，Å）
客体分子穿越孔道的瓶颈尺寸（即最窄处）。这个参数比lcd更能决定分子能否进入孔道。CO₂动力学直径~3.3 Å，N₂~3.64 Å，所以pld > 3.3 Å是CO₂能进入的必要条件。

pld_path — PLD对应的路径
最大限制直径所对应的孔道路径（有时是几何路径标识）。

asa_m2_g — Accessible Surface Area（可及表面积，m²/g）
按质量归一化的可及表面积。数值越大，吸附位点越多，通常对应更高的吸附量。

asa_m2_cm3 — 可及表面积（m²/cm³）
按体积归一化的表面积，适合比较不同密度的MOF。

void_fraction — 孔隙率（无量纲，0~1）
MOF晶胞中空腔体积占总体积的比例。高孔隙率意味着更多空间容纳气体，但密度低可能牺牲体积吸附量。

pore_vol_cm3_g — 孔体积（cm³/g）
单位质量MOF中孔道的总体积。与BET实验测量值对应，是吸附量的重要决定因素。

density_g_cm3 — 晶体密度（g/cm³）
MOF骨架密度。密度低说明孔隙率高，但体积储气量可能不占优势。

uc_volume_A3 — 晶胞体积（Å³）
晶体学晶胞的体积，是计算所有体积相关性质的基础。

pore_dim — 孔道维度（1D / 2D / 3D）
孔道的连通维度。3D互联孔道扩散阻力最小，有利于气体传质。

原子组成参数

n_atoms_uc — 晶胞中总原子数

n_elements — 元素种类数

primary_metal — 主要金属元素（如Cu、Zn、Ni等）
决定配位化学、OMS性质和骨架稳定性。

n_metal_atoms — 晶胞中金属原子总数

n_C / n_H / n_N / n_O / n_F — 各元素原子数
有机配体的组成特征。含F元素的MOF疏水性更强；含N通常有Lewis碱位点。

n_Zn / n_Cu / n_Ni / n_Co — 各金属原子数
直接告知金属节点类型，影响开放金属位点（OMS）的数量和强度。

has_oms — 是否含开放金属位点（Open Metal Sites，布尔值）
OMS是未被溶剂或配体配位饱和的金属中心，对CO₂有额外的静电/配位吸引力，显著提升Qst。这也是力场计算难以精确描述的关键特征（GAZZIS的偏差部分来源于此）。

电荷参数

q_max / q_min / q_mean — 晶胞中原子点电荷的最大值、最小值、平均值（单位：e）
来自EQeq/DDEC6等方法的部分电荷分配。电荷分布直接影响GCMC中CO₂与框架的静电相互作用强度，是吸附模拟精度的核心。

charge_source — 电荷来源方法
如EQeq（快速半经验）、DDEC6（DFT密度衍生，更准确）、REPEAT等。电荷方法的选择直接影响Henry系数和Qst的可靠性。

吸附性能参数（GCMC模拟输出）

Henry_CO2 — CO₂亨利系数（mol/kg/Pa）
零压极限下CO₂吸附量对压力的斜率，反映CO₂与框架在稀释条件下的相互作用强度。与Qst通过van't Hoff方程关联：

KH∝exp⁡(QstRT)K_H \propto \exp\left(\frac{Q_{st}}{RT}\right)KH​∝exp(RTQst​​)

Qst_CO2 — CO₂等量吸附热（kJ/mol）
气体吸附时的微分焓变（取正值）。反映框架与CO₂的结合强度：

- 15–25 kJ/mol：物理吸附为主（易再生）

- 25–50 kJ/mol：强物理/弱化学吸附

- >50 kJ/mol：趋近化学吸附（再生能耗高）

Selectivity — CO₂/N₂选择性（无量纲）
通常定义为亨利系数之比 S=KH,CO2/KH,N2S = K_{H,CO_2}/K_{H,N_2} S=KH,CO2​​/KH,N2​​，或在混合气（15% CO₂/85% N₂）条件下的IAST选择性。烟道气捕集要求S通常 > 20–30。

Qreg_TSA — TSA（变温吸附）再生能耗（kJ/mol CO₂）
从吸附温度（~298K）加热到脱附温度（~363K）所需的总能量，包含：显热（加热骨架和气体）+ 脱附焓。这是你项目的核心优化目标。

Qreg_VSA — VSA（变压吸附）再生能耗（kJ/mol CO₂）
通过降压（从~1 bar到~0.1 bar）实现再生所需的等效能耗。VSA适合低温烟道气场景，能耗通常低于TSA，但需要真空设备。